Вибропоглощающие  материалы

| Код: Vp-M1; Vp-М2; Vp-Silver; Vp-Gold |  |
| --- | --- |
| Вибропоглотитель Вибропласт |  |
| Гибкий и эластичный, представляет собой полимерную самоклеющуюся композицию (мастика на основе каучука), сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия. Не впитывает влагу, не разлагается под воздействием окруж. среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 0С до плюс 100 0С. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Vp-M1 - Вибропласт М1. Толщина 1,8 мм. Коэффициент механических потерь (КМП): 0,2 у.е. Удельный вес: 3,5 кг/м2. Площадь оклейки поверхности: 80% Vp-М2 - Вибропласт М2. Толщина 2,3 мм. КМП: не менее 0,25 у.е. Удельный вес: 3,5 кг/м2. Площадь оклейки поверхности: 70%-80% Vp-Silver - Вибропласт Silver – новый вибропоглощающий материал, обладающий высокими показателями вибропоглощения, привычным внешним видом и прекрасным соотношением цена / качество, делающим его наиболее выгодным для установщиков по сравнению с аналогом (М1). Толщина 2 мм. КМП: не менее 0,25. Удельный вес: 3 кг/м2. Площадь оклейки поверхности: 70-80% Vp-Gold - Вибропласт Gold – улучшенный вариант материала Вибропласт М2, обладающий более высокими показателями вибропоглощения. Материал легко монтируется на поверхности любых конфигураций и способен эффективно работать при меньшей площади установки. Толщина 2,3 мм. КМП: не менее 0,33 - 0,35 у.е. Удельный вес: 4 кг/м2. Площадь оклейки поверхности: 70-80% | Универсальный, может использоваться во всех зонах автомобиля: - пол салона, - двери, - крыша, - боковины кузова, - крышка капота и багажника, - щиток передка со стороны салона. |