Противоскрипные  материалы

| Код: UBА5К; UBА5КG |  |
| --- | --- |
| Уплотнитель Битопласт 5 |  |
| Битопласт (UBА5К) – модифицированный битумной композицией эластичный пенополиуретан с клеевым слоем. Материал может эксплуатироваться при температурах от минус 45 0С до плюс 100 0С. Толщина 5мм. Битопласт Gold (UBА5КG) – модифицированный латексной композицией эластичный пенополиуретан с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Материал с улучшенными уплотняющими показателями (по сравнению с обычным материалом Битопласт). Толщина 5мм. Битопласт имеет из-за своей структуры особенность заполнять пустоты и сжиматься в местах давления. | Битопласт с толщиной 5мм применяется для уплотнения любых деталей обшивки и элементов салона автомобиля. |

| Код: UМN |  |
| --- | --- |
| Уплотнитель Маделин |  |
| Уплотнительный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Материал может эксплуатироваться в диапазоне температур от – 40 гр.С до + 60гр.С. | зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля. |