Сравнение звукопоглощающих материалов

по коэффициенту звукопоглощения

| Частота, Гц | Акцент 10 голд | Акцент 10 | Битопласт 10 Голд | Битопласт 10 | Изотон 10 ЛМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| 400 |  | 6 |  |  | 10 |
| 1000 | 50 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 2000 | 60 | 40 | 20 | 20 | 55 |
| 3150 | 70 | 70 | 40 | 30 |  |
| 4000 |  | 65 |  |  | 35 |
| 6300 | 60 | 50 | 60 | 50 |  |